В неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли, а также для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата в качестве гидроизоляции применяется Изоспан D или Изоспан DM (гидроизоляция с антиконденсатной поверхностью).
В случае планирования дальнейшего утепления чердачного помещения либо в случае сложной ломаной конструкции кровли рекомендуется применять в качестве гидроизоляции паропроницаемую усиленную мембрану Изоспан AQ proff.
Кровельное покрытие
2. Гидроизоляция Изоспан D, DM, AQ proff
3. Обрешётка
4. Стропило
5. Контррейка
6. Самоклеющаяся Уплотнительная Лента

Инструкция по монтажу Изоспан D (Изоспан DM и Изоспан AQ proff)
Изоспан D и Изоспан DM укладываются гладкой стороной к кровельному покрытию, Изоспан AQ proff укладывается белой стороной вниз. Изоспан D (Изоспан DM, Изоспан AQ proff) раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах. Монтаж ведётся горизонтальными полотнищами внахлёст, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам - не менее 15 см. Материал монтируется с небольшим провисанием (не более 2 см) и фиксируется на стропилах строительным степлером. В зоне карнизного свеса нижняя кромка материала укладывается на капельник и приклеивается к нему с помощью соединительной ленты Изоспан KL+ или Изоспан SL proff (при укладке гидроизоляции в зоне карнизного свеса следует избегать образования складок, препятствующих естественному стоку влаги с поверхности материала). Нахлёсты уложенных полотнищ рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан SL proff. Места примыканий материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать клейкой лентой Изоспан ML proff или Изоспан SL proff. Окончательно Изоспан D (Изоспан DM, Изоспан AQ proff) закрепляется на стропилах вертикальными деревянными антисептированными контррейками 4х5 см* на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлёста двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу. По контррейкам монтируется обрешётка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. При малых углах наклона кровли Изоспан D (Изоспан DM, Изоспан AQ proff) рекомендуется монтировать по дощатому настилу, чтобы исключить большое провисание материала.
При монтаже Изоспана D (Изоспана DM, Изоспана AQ proff) необходимо делать вентиляционный разрез вдоль конька.
Необходимо обеспечить должную вентиляцию чердачного помещения посредством организации вентиляционных потоков через слуховые окна, карнизы, коньки и т. д.
Вместо Изоспан D (Изоспан DM и Изоспан AQ proff) в конструкции неутеплённой скатной кровли может применяться Изоспан RM, Изоспан RS. Укладываются аналогично Изоспан D (Изоспан DM и AQ proff), гладкой стороной к кровельному покрытию.
Внимание!
При монтаже контррейки по стропилам в местах ее крепления саморезы (гвозди) повреждают целостность полотнищ Изоспана. Через эти места креплений влага, образующаяся в подкровельном пространстве, может проникать в утеплитель и деревянные конструкции. Поэтому необходимо применять Самоклеющуюся Уплотнительную Ленту для герметизации мест крепления контррейки.

* Высота контррейки выбирается в зависимости от высоты вентилируемого зазора, которая определяется в соответствии с СП.17.13330 «Кровли».
Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется кровельное покрытие монтировать сразу после монтажа гидроизоляции ИЗОСПАН.
Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.